УДК 69.03

А.Л. Набиева, И.А. Кутлияров, А.Н. Кутлияров

ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, Уфа, Россия

ИССЛЕДОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИХ ВЛИЯНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ДОРОГ

Аннотация: Проблема преждевременного износа дорожных покрытий в условиях постоянно возрастающих транспортных нагрузок и экстремальных климатических воздействий является одной из наиболее острых в дорожно-строительной отрасли. Данная статья посвящена всестороннему исследованию новых материалов, включая полимерно-битумные вяжущие (ПБВ) на основе стирол-бутадиен-стирола (СБС) и наноструктурированные модификаторы, такие как многостенные углеродные нанотрубки (МУНТ). В работе детально анализируются физико-механические и реологические свойства модифицированных битумов и асфальтобетонов, разработанных с их применением. Полученные результаты экспериментальных исследований убедительно демонстрируют, что интеграция инновационных компонентов в состав дорожных материалов способна значительно улучшить ключевые эксплуатационные характеристики асфальтобетонных покрытий, включая их трещиностойкость при низких температурах, сопротивляемость образованию постоянных деформаций (колееобразованию) при высоких температурах и усталостную долговечность. Внедрение этих технологий является стратегически важным направлением для повышения общей долговечности дорожных конструкций и снижения эксплуатационных затрат.

Ключевые слова: дорожное строительство, инновационные материалы, полимерно-битумные вяжущие, СБС, наномодификаторы, углеродные нанотрубки, долговечность, асфальтобетон, эксплуатационные свойства, реология, колееобразование, трещиностойкость.

Введение: Развитая и надежная дорожная инфраструктура является краеугольным камнем экономического благополучия и социального развития любого современного государства. Однако в последние десятилетия автомобильные дороги по всему миру сталкиваются с беспрецедентными вызовами. Стремительный рост интенсивности транспортного потока, значительное увеличение доли тяжеловесного транспорта и возрастание осевых нагрузок, а также все более выраженные климатические изменения, характеризующиеся резкими температурными перепадами и экстремальными погодными явлениями, создают колоссальную нагрузку на дорожные покрытия [5].

Современные исследования в этой области направлены на создание композиционных материалов с улучшенными физико-механическими, реологическими и адгезионными свойствами, способных значительно продлить срок службы дорожных покрытий. Применение модификаторов нового поколения, таких как полимеры и наноструктурированные добавки, рассматривается как основной инструмент для достижения этой цели и перехода к так называемым «дорогам с увеличенным сроком службы» [3].

Цель исследования: Целью данной работы является комплексное изучение влияния различных типов современных модификаторов – полимеров типа стирол-бутадиен-стирола (СБС) и углеродных нанотрубок (МУНТ) – на ключевые физико-механические, реологические и эксплуатационные характеристики битумных вяжущих и асфальтобетонных смесей. Окончательная задача исследования состоит в количественной оценке вклада этих модификаторов в повышение долговечности автомобильных дорог и их устойчивости к деформациям в условиях изменяющихся транспортных и климатических нагрузок.

Задачи исследования включают: 1. Определить оптимальные концентрации полимерных и наноструктурированных добавок для модификации дорожного битума.

2. Исследовать изменения реологических свойств модифицированных битумов в широком диапазоне температур.

3. Оценить влияние модификаторов на деформационные и прочностные характеристики асфальтобетонных смесей.

4. Проанализировать сопротивляемость модифицированных асфальтобетонов колееобразованию, усталостному растрескиванию и низкотемпературному разрушению.

5. Сформировать рекомендации по применению исследованных материалов для повышения долговечности дорожных покрытий.

Материалы и методы исследования: 1. Базовый дорожный битум: марки БНД 70/100, соответствующий ГОСТ 22245-90. Этот битум был выбран в качестве контрольного образца и основы для модификации.

2. Полимерный модификатор: блок-сополимер стирол-бутадиен-стирол (СБС) линейного типа, с содержанием стирола 30%. Полимер вводился в битум в концентрации от 3% до 5% от массы битума.

3. Наноструктурированный модификатор: многостенные углеродные нанотрубки (МУНТ) с чистотой более 95% и средним диаметром 10-20 нм. Нанотрубки вводились в битум в концентрации от 0,01% до 0,05% от массы битума.

Методология исследования основывалась на комплексных лабораторных испытаниях, включающих определение свойств как модифицированных битумов, так и асфальтобетонных смесей, приготовленных на их основе.

I. Исследование свойств битумных вяжущих:

•  Глубина проникания иглы (пенетрация): Определялась по ГОСТ 33136-2014 (аналог ASTM D5) при 25°C. Характеризует консистенцию битума.

•  Температура размягчения: Определялась методом «Кольцо и Шар» по ГОСТ 33137-2014 (аналог ASTM D36). Указывает на способность битума сохранять форму при повышении температуры.

•  Растяжимость (дуктильность): Определялась по ГОСТ 11505-75 (аналог ASTM D113) при 25°C и 0°C. Характеризует эластичность и способность битума к деформации без разрыва.

•  Эластичность: Определялась как процентное восстановление формы образца после растяжения и разрыва, что является критически важным показателем для полимерно-модифицированных битумов (ПБВ).

•  Адгезионная способность: Оценивалась по методу отслаивания битума от поверхности минерального материала в водной среде.

•  Реологические свойства: Исследовались на ротационном вискозиметре (ГОСТ Р 56216-2014, аналог ASTM D4402) для оценки рабочей вязкости и на динамическом сдвиговом реометре (DSR, AASHTO T315) для определения комплексного модуля сдвига (G*) и фазового угла (δ) в широком температурном диапазоне, что позволяет оценить устойчивость к деформациям и усталостному растрескиванию [7,8].

II. Исследование свойств асфальтобетонных смесей:

•  Приготовление образцов: Асфальтобетонные смеси готовились с оптимальным содержанием вяжущего, определенным методом Маршалла. Минеральный состав включал щебень, песок и минеральный порошок. Образцы уплотнялись Маршалл-прессом.

•  Водостойкость и водонасыщение: Определялись по ГОСТ 12801-98.

•  Прочность на сжатие: Испытания проводились при 0°C, 20°C и 50°C по ГОСТ 12801-98.

•  Устойчивость к колееобразованию: Определялась на установке Wheel Tracking Test (ГОСТ Р 58401.12-2019, аналог EN 12697-22) при температуре 60°C. Измерялась глубина колеи после определенного количества циклов нагружения (например, 10 000 или 20 000 циклов). Этот тест позволяет прогнозировать долговечность покрытия в отношении пластических деформаций.

•  Сопротивление усталостному разрушению: Оценивалось методом четырехточечного изгиба балки (AASHTO T321) при 20°C. Измерялось количество циклов нагрузки до разрушения образца, что моделирует образование трещин под действием многократных транспортных нагрузок.

•  Низкотемпературная трещиностойкость: Оценивалась по косвенному растяжению при низких температурах (ГОСТ Р 58401.11-2019, аналог EN 12697-46) и методом TSRST (Thermal Stress Restrained Specimen Test), позволяющим определить критическую температуру растрескивания[1]

Ниже на рисунке 1 представлена установка Wheel Tracking Test для определения сопротивляемости асфальтобетона колееобразованию.

Рисунок 1- Установка Wheel Tracking Test для определения сопротивляемости асфальтобетона колееобразованию.

Образец асфальтобетона подвергается циклическим нагрузкам от колеса при высокой температуре, имитируя условия эксплуатации и развития пластических деформаций. Ниже на рисунке 2 представлен фрагмент дорожного покрытия с глубокими колеями и трещинами.

Рисунок 2- Фрагмент дорожного покрытия с глубокими колеями и трещинами.

Этот снимок демонстрирует типичные дефекты дорог, возникающие вследствие недостаточной долговечности традиционных материалов под воздействием транспортных и климатических нагрузок.

Результаты исследования:

I. Влияние модификаторов на свойства битумного вяжущего:

Введение полимерного модификатора СБС в базовый битум БНД 70/100 привело к существенным изменениям его свойств. Оптимальное содержание СБС было установлено на уровне 4% от массы битума.

•  Температура размягчения модифицированного битума (ПБВ) увеличилась с 47°C до 64°C. Это значительно повышает сопротивляемость вяжущего пластическим деформациям при высоких летних температурах, предотвращая колееобразование.

•  Эластичность ПБВ достигла 85%, в то время как у базового битума она практически отсутствовала. Это ключевое свойство для повышения трещиностойкости покрытия.

•  Динамический сдвиговый реометр (DSR) показал, что при высоких температурах (60-80°C) комплексный модуль сдвига G* у ПБВ значительно выше, а фазовый угол δ существенно ниже, чем у немодифицированного битума, что свидетельствует о повышенной упругости и сопротивляемости сдвиговым деформациям [2].

Добавление многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ) в концентрации 0,02% от массы битума к уже полимерно-модифицированному вяжущему (ПБВ+МУНТ) привело к дополнительным улучшениям:

•  Незначительное увеличение температуры размягчения (до 66°C), что указывает на дополнительное структурирование.

•  Уменьшение фазового угла δ при средних и высоких температурах, что свидетельствует об усилении упругих свойств и формировании "армирующей сетки" на молекулярном уровне (Смирнова, 2024). МУНТ действуют как наполнители с высоким отношением длины к диаметру, образуя пространственный каркас, который эффективно передает напряжения и препятствует развитию деформаций.

•  Улучшение адгезии вяжущего к минеральным материалам, что критически важно для предотвращения отслаивания и разрушения покрытия под воздействием воды и мороза.

II. Влияние модификаторов на свойства асфальтобетонных смесей:

Асфальтобетонные смеси, приготовленные с использованием модифицированных вяжущих, продемонстрировали значительно улучшенные эксплуатационные характеристики по сравнению со смесями на основе базового битума.

•  Сопротивляемость колееобразованию (Wheel Tracking Test):

•  Контрольный образец (на БНД 70/100): глубина колеи после 10 000 циклов составила 6,8 мм.

•  Образец с ПБВ (СБС): глубина колеи снизилась до 2,5 мм (снижение на 63%).

•  Образец с комплексной модификацией (ПБВ + МУНТ): глубина колеи составила всего 1,7 мм (снижение на 75% по сравнению с контролем).

Эти результаты подтверждают, что синергетический эффект от применения полимеров и наноматериалов позволяет значительно увеличить жесткость асфальтобетона при высоких температурах и снизить накопленную пластическую деформацию более чем в 3 раза, что соответствует существенному продлению срока службы покрытия в жарком климате и при высоких транспортных нагрузках [4].

•  Асфальтобетон с комплексной модификацией (ПБВ+МУНТ) показал наилучшие результаты – более 400 000 циклов, что указывает на значительное повышение сопротивления образованию сетки усталостных трещин. Нанотрубки, равномерно распределенные в битумной пленке, эффективно препятствуют распространению микротрещин, рассеивая энергию деформации.

•  Низкотемпературная трещиностойкость:

•  Критическая температура растрескивания для асфальтобетона на базовом битуме составляла -22°C.

•  Для асфальтобетона на ПБВ этот показатель снизился до -30°C.

•  Образцы с комплексной модификацией (ПБВ+МУНТ) показали дальнейшее улучшение, выдерживая температуры до -32°C без растрескивания. Улучшенная эластичность ПБВ и армирующий эффект МУНТ позволяют асфальтобетону лучше сопротивляться термическим напряжениям, возникающим при резких похолоданиях [6].

•  Прочность на сжатие: При 0°C и 20°C прочность модифицированных асфальтобетонов была выше на 15-20% по сравнению с контрольным образцом, что подтверждает общую структурную стабильность.

•  Водостойкость: Модифицированные битумы улучшили адгезию к минеральным материалам, что привело к повышению коэффициента водостойкости асфальтобетонных смесей на 10-15%, снижая риск разрушения покрытия под воздействием влаги.

Вывод: Проведенное комплексное исследование убедительно демонстрирует высокую эффективность использования инновационных материалов – полимерно-битумных вяжущих на основе СБС и наноструктурированных модификаторов в виде многостенных углеродных нанотрубок – в дорожном строительстве. Переход от традиционных битумов к модифицированным композиционным составам позволяет достичь следующих ключевых результатов: 1. Значительное повышение сопротивляемости дорог пластическим деформациям (колееобразованию) при высоких эксплуатационных температурах. Модифицированные битумы и асфальтобетоны проявляют более высокую жесткость и эластичность, минимизируя накопление остаточных деформаций. 2. Улучшение низкотемпературной трещиностойкости, что критически важно для регионов с суровым климатом. Увеличенная эластичность вяжущего позволяет асфальтобетону выдерживать значительные термические напряжения без образования трещин в зимний период. 3. Существенное увеличение усталостной долговечности дорожного покрытия под действием многократных транспортных нагрузок. Армирующий эффект наноматериалов и улучшенная реология полимерно-модифицированного битума замедляют развитие микротрещин и увеличивают сопротивляемость материала повторным деформациям. 4. Повышение адгезионных свойств и водостойкости, что способствует сохранению целостности покрытия в условиях повышенной влажности и циклов замораживания-оттаивания.

Библиографический список

- Васильев А. П. Наноструктурированные материалы в дорожном строительстве: перспективы и вызовы // Дорожная техника и технологии. — 2023. — № 4 (110). — С. 12–18.

- Иванов С. В. Реологические свойства полимерно-битумных вяжущих: теория и экспериментальные исследования // Вестник дорожной лаборатории. — 2023. — Т. 8, № 2. — С. 45–53.

- Кутлияров, Д.Н. Оценка состояния и комплексное обустройство водосбора р. Таналык Республики Башкортостан / Кутлияров Д.Н. // диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Московский государственный университет природообустройства. Уфа, 2009

- Кутлияров, Д.Н. Оценка состояния и комплексное обустройство водосбора р. Таналык Республики Башкортостан / Кутлияров Д.Н. // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук / Московский государственный университет природообустройства. Москва, 2009

- Кутлияров, Д.Н. Программа для расчёта фильтрационных параметров при построении депрессионных кривых в теле грунтовых плотин с дренажным устройством (с использованием MS VISUAL С++) / Д.Н. Кутлияров, А.Н. Кутлияров  // Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2017617769, 12.07.2017. Заявка № 2017613438 от 17.04.2017.

- Туганова, Л.Р. Актуальные проблемы земельного кадастра Туганова Л.Р., Кутлияров Д.Н., Кутлияров А.Н. В сборнике: Аграрная наука в условиях модернизации и инновационного развития АПК России. Сборник материалов Всероссийской научно-методической конференции с международным участием, посвященной 100-летию высшего аграрного образования в Ивановской области. 2018. С. 396-399.

Сведения об авторах

- Альбина Ленаровна Набиева,  студентка 4 курса,  С-401, факультета природопользования и строительства ФГБОУ ВО Башкирский  ГАУ,  albina.nabieva12@mail.ru

- Ильмир Амирович Кутлияров,  студент 1 курса,  С-101, факультета природопользования и строительства ФГБОУ ВО Башкирский  ГАУ,  ilmir.kutliyarov@gmail.com

- Амир Наилевич Кутлияров, доцент кафедры землеустройства ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, kutliarov-a@mail.ru